德国奇糊“KIWO”TC-2000 TC2500/1丝印胶水（压敏胶）

“KIWO”TC-2000 TC2500/1是高质量、透明的压敏胶，适用于纸、硬纸板、硬PVC、玻璃、铁质、工业泡沫棉以及聚碳酯（PC）、聚酯（PET）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）的薄膜片。

此外，干图案印纸及湿移印纸也适用。以TC-2000 TC2500/1粘合了，需要以粘合体的特性而定，一般是很难或不可脱除的。已涂布的TC-2000 TC2500/1，只要适当的贮存于干燥、阴暗及清凉并以硅纸覆盖，至少可贮存一年以上而不会降低其凝结力。一般涂布好的TC-2000 TC2500/1有足够的抗紫外光能力。如果有阳光直接照射的可能性，请先测试。“KIWO”TC-2000 TC2500/1是抗水、抗酸性与碱性的水溶液，以及多数的矿物油。

一.用 法：
  KIWO TC-2000 TC2500/1可以用刷子、滚筒或丝网印刷涂布。当使用丝网印刷时，必须以耐溶剂的感光乳剂如：AZOCOLPOLY-PLUSS，而网目介于40-100线/厘米。若用51线7厘米的丝网印刷在聚酯薄片上，感压胶的铺开大约是40g/m2.涂布好的压敏胶可在室温或通过通道干燥器干燥。如需加工，压敏胶应该完全干燥并呈透明，才可用硅纸覆盖。
  在做任何生产前，请测试胶水对每个组合部分如：承印材料，油墨，衬垫，粘结体等等是否适合。应该特别注意组合部分等的材料是否适合长期的相容。也需要查看衬垫材料的影响与承印材料的结构或粗糙度。硅基释放体，塑料表面迁移等等都应该注意。

二.干燥时间:

干燥时间取决于压敏胶需干燥的量，承印的材料，干燥温度和空气流通量。

指引值（未干的压敏胶膜层为90μm厚）

---在20℃ 大约20分钟

---在70℃ 大约1分钟

只有完全干燥的压敏胶膜层才会给以最高的粘结值。

粘 值 约1000-1200g（Polyken Tack-Tester）

剥离强度 19.6+2.5N/inch（2.0+0.25kp/inch）,以ASTM的BE-T-EX剥离拉力计测量。

附着部位2.5×10cm，未干的压敏胶膜层为90μm厚.

抗热性：-40℃至150℃（附着部位10×2.5cm,未干的压敏胶膜层为90μm厚,聚酯薄片附着在铁片上，负荷重量30g）。

| 稀释/清洗 | KIWOSOLVL 14(TCV) |
| --- | --- |
| 成分 | 胶乳合成物 |
| 颜色 | 浅黄，干后透明 |
| 粘度 | 大约2750mPas(Rheomat STV, measuring system C11,20℃) |
| 稠密度 | 大约0.92g/cm3 |
| 固体含量 | 大约49% |
| 闪 点 | 大约25℃ |

健康危害/环保  在以KIWO TC-2000 TC2500/1操作时,应该在工作间允许足够的空气流通.若需更详细资料,请查阅MSDS.
贮  存  12个月(在20-25℃及紧闭在原庄容器里).